Gőzölt bükk fafaj minőségi osztályai:

Exquisit:

- Párhuzamos szállefutás és azonos színhatás, közepes tónus, tükör, féltükör jellemzi

- Göcs nem megengedett

Flexum:

- Élénkebb színhatás, enyhe csíkosság flóder (fél-flóder) jellemzi

- Tűgöcs, bélnyom 2 mm-ig elszórtan megengedett, egészséges göcs megengedett

Limosa:

- Élénk színhatás jellemzi

- Foltosság, színeltérés, zárt göcs (fekete és egészséges), rostelszíneződés megengedett

# Text boxes

# Kétrétegű felületkezelt csaphornyos tömörfa parketta minőségi leírás