Kőris fafaj minőségi osztályai:

Select:

- Párhuzamos szállefutás, félflóder, világos színhatás jellemzi

- Tűgöcs szórványosan megengedett

Natur:

- Finom és durva rajzolat, enyhe színhatás jellemzi.

- Jól benőtt göcs Ø 5 mm-ig megengedett.

Struktur:

- Elszíneződés, színeltérés, álgeszt, durva szövetszerkezet megengedett.

- Egészséges és fekete göcs korlátlanul megengedett.

# Text boxes

# Kétrétegű felületkezelt csaphornyos tömörfa parketta minőségi leírás